真空焊接工艺规程

目的：将合格的底板、基片通过真空焊接达到设计和生产所需要的半成品。 工作环境：温度为19～27℃，湿度30%～80%RH； 使用设备清单： 表1 工装设备清单 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 真空焊接机; DZ-420/ AS-420. 2; 恒温加热台; ET-100. 3; 体式显微镜; SZM45. 4; 焊接工装; 产品配套焊接工装. 1 材料准备 安全防护：在生产过程中，接触基片和底板的手指必须佩戴指套。 1.1 领取生产所需底板、基片、相应规格型号的焊片、保固牌松香。 1.2 将松香研磨成粉末，然后按照重量1：3（松香1：无水乙醇3）配置助焊剂，并均匀涂覆在焊片表面晾干。 1.3 将晾干的焊片用激光打标机或裁纸刀裁成相应规格型号基片尺寸对应的焊片待用。详见表2。 1.4 将基片焊接工装一侧表面贴满高温胶带后,边缘修平待用。 表1 相应材质焊带预热、焊接温度对照表 序号; 焊带材质; 预热温度; 焊接温度; 备注. 1; Sn90Sb10; 200±3℃; 270±3℃. 2; Sn96.5Ag3Cu0.5; 190±3℃; 245±3℃. 表2 相应尺寸基片对应焊片尺寸、压块重量对照表 序号; 基片尺寸（mm）; 焊片裁剪尺寸（mm）; 压块重量（g）; 备注. 1; 5*5; 4.8*4.8; 0.8. 2; 5*6; 4.8*5.8; 1.0. 3; 6*6; 5.8*5.8; 1.2. 4; 6*7; 5.8*6.8; 1.4. 5; 7*8; 6.8*7.8; 1.7. 6; 8*10; 7.8*9.8; 2.8. 7; 9*10; 8.8*9.8; 3.0. 8; 9*12; 8.8*11.8; 3.2. 9; 10*10; 9.8*9.8; 3.3. 2 焊接准备 2.1 打开焊接预热台，设置预热温度，打开真空焊接机，设置焊接温度见表1，抽真空时间为50秒。 2.2 将需焊接的基片、裁剪好的焊片和底板依次放置入真空焊接工装内。 3 真空焊接 3.1 将放置好的焊接工装放在焊接预热台上，用连体压块压≥1分钟,取下连体压块。 3.2 将预热好的焊接工装放置在真空焊接台上指定位置，分别放压块（见表2）在每个底板上面预压3-5秒后，关上真空焊接机上盖，进行真空焊接。 3.3 待真空焊接时间到后，开启真空焊接机上盖，用镊子取出焊接工装放在预热台上，分别取下压块和焊接产品，并将焊接产品放在专用铝板上自然冷却。 4 清洗 4.1 洗板水清洗：将焊接好的半成品平铺（不能重叠）放入装有洗板水的容器中，浸泡一分钟后用毛刷轻刷焊接边缘及各表面，将助焊剂完全刷洗掉后，再平铺放入另一个装有洁净洗板水的容器中进行第二遍清洗。第二遍的清洗方法和第一遍方法一致。 4.2 无水乙醇清洗：将清洗两遍的半成品平铺（不能重叠）放入装有无水乙醇的容器中浸泡3-5分钟，用毛刷轻刷焊接边缘及各表面后，平铺放入铺有无尘纸布的传递盘中，晾干待用。 5 检验 5.1 首件检验：（先自检后送专检）； 5.1.1 检验项目包括：产品外观、产品尺寸项目； 5.1.2 批量焊接生产前，必须进行首件的生产和检验，选取未做附着力的1只首件进行焊接、检验； 5.2 检验工具：游标卡尺、体式显微镜； 5.3 外观检查： 5.3.1 在10倍显微镜下观察微带产品外观是否有破损，微电路是否有明显的缺陷，剔除不合格品； 5.3.2 对焊接面边缘或负载引脚的检验，参照Q/ZB QA01-2020《微带系列产品外观检验规范》的相关标准检验。 5.4 产品尺寸检测: 用游标卡尺检测真空焊接后的产品尺寸，应符合设计图纸要求。