粘接检验工艺规程

目的：对粘接好的产品进行检验，保证粘接工序质量满足产品要求，重要特性正确无误。 工作环境：常温、常湿，洁净作业区。 使用设备清单： 表1 设备工装清单 序号; 工装名称; 编号; 备 注. 1; 体式显微镜; SZM45. 2; 磁性判定工装-正向; ZLGZ-ZJ-029-3; 磁体正向. 3; 磁性判定工装-反向; ZLGZ-ZJ-029-4; 磁体反向. 4; 数显推拉力计; (0~1000)N. 首件检验数量：1只。按以下 “1 粘接方向检验”和 “2外观检验”实施首件检验。 1 粘接方向检验 1.1检验器具：正、反向磁性判定工装。 1.2抽样方案：按照GJB179A-96抽样方案，一般检查水平，Ⅱ级 AQL=1.5进行抽检。 1.3检验方法： 1）参考微带环行隔离器装配图，用手持正向磁性判定工装从上往下靠近（磁体面朝下）磁体正向粘接部件，检查两块永磁体的相互作用力。 2）参考微带环行隔离器装配图，用手持反向磁性判定工装从上往下靠近（磁体面朝下）磁体反向粘接部件，检查两块永磁体的相互作用力。 1.4检验技术要求： 两块永磁体相互排斥为合格，相互吸引为不合格。 2 外观检验 2.1检验器具：体式显微镜。 2.2抽样方案：全数检验。 2.3检查方法：使用10倍体式显微镜目测检验。 2.4检验技术要求： 1）固化前：逐一进行外观检查，检查微电路基片与永磁体部件粘接处应无移位、漏粘、断胶及有多余物等现象。 2）固化后：检查粘接剂表面无多余物，粘接剂内无金属多余物包裹，端口键合0.5mm区域内无粘接剂残留。 3 外形尺寸检验 3.1 检验器具：游标卡尺； 3.2 抽样方案：按照GJB179A-96抽样方案，一般水平，Ⅱ级 AQL=1.5； 3.3 检查方法：用游标卡尺测量产品的总高尺寸； 3.4 检验技术要求：产品外形尺寸满足微带产品装配图的要求。 4 剪切力测试 4.1检查器具：(0~1000)N数显推拉力计； 4.2抽样方案： 试验样品按表2的规定在筛选后进行抽样,可采用同批次生产的外观、性能参数不合格的产品。 表2 抽样方案 序号; 生产批量（只）; 产品抽检数量（只）. 1; ≤50; 0. 2; 51～200; 1. 3; 201～500; 2. 4; 501～1000; 3. 5; ≥1001; 4. 4.3判定标准： 剪切力试验是检测“磁体+陶瓷片+微电路基片”之间的粘接强度，为破坏性试验，试验样品不作为交付产品。判定标准详见表3。 表3 使用及判定标准 序号; 磁体规格（mm); 剪切力（N）; 判定标准; 使用标准. 1; Ø1.5; ≥30; 合格; GJB 548B-2005； 方法2019.2. 1; Ø2.0; ≥50; 合格. 2; Ø2.5; ≥80; 合格. 3; Ø3.0; ≥100; 合格. 4; Ø3.5; ≥150; 合格. 5; Ø4.0; ≥200; 合格. 6; >Ø4.0; >250; 合格.