返工返修工艺规程

目的：对在线生产的不合格产品，通过正常可行的返工返修工艺操作，保证返工返修产品的性能参数满足设计和顾客的要求。 工作环境：温度为19～27℃，湿度30%～80%RH； 使用设备清单： 表1 工装设备清单 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 恒温加热台; ET-100. 2; 体式显微镜; SZM45. 3; 焊接工装; 产品配套焊接工装. 返工返修品来源：生产过程、检验过程及顾客退货的不合格产品； 返工返修品分类：粘接类；焊接类。 1 粘接类不合格产品返工返修 1.1 返工返修信息： 1.1.1 根据返工返修品来源，填写《产品返工返修流程卡》，内容包括：返工返修品来源、产品规格型号、数量、生产批次、返工类型等； 1.1.2 将需要返工返修的产品单独隔离存放，并注明“待返工/待返修”。 1.2 返工步骤： 1.2.1参数设置：按表2设置恒温加热台温度 表2 恒温加热台设置温度 序号; 名称; 成份; 熔点; 加热台温度; 备注. 1; 锡银铜焊料; Sn96.5Ag3Cu0.5; 217℃; 204±3℃; 保温3分钟可用. 2; 锡锑焊料; Sn90Sb10; 240℃; 227±3℃; 保温3分钟可用. 1.2.2拆除粘接磁体：将放有返工件的焊接工装，放在已升温待用的恒温加热台上预热； 1.2.3预热5~10秒后，用一只竹镊子将基片压住，另一只夹紧磁体，轻轻推移、搬动取下磁体； 1.2.4在10倍显微镜下观察基片表面及微电路无明显损伤、划痕，用牙签轻轻去除残余粘接剂； 1.2.5送专检检查合格后，按正常粘接工艺进行生产。 2 焊接类不合格产品返工返修 2.1返工返修信息： 2.1.1根据返工返修品来源，填写《产品返工返修流程卡》，内容包括：返工返修品来源、产品规格型号、数量、生产批次、返工类型等； 2.1.2将需要返工返修的产品单独隔离存放，并注明“待返工/待返修”。 2.2返工步骤： 2.2.1焊接拆除准备：按表3设置恒温加热台温度 表3 恒温加热台设置温度 序号; 名称; 成份; 熔点; 加热台焊接温度; 备注. 1; 锡银铜焊膏; Sn96.5Ag3Cu0.5; 217℃; 230±3℃; 保温3分钟可用. 2; 锡锑焊膏; Sn90Sb10; 240℃; 260±3℃; 保温3分钟可用. 2.2.2拆除焊接基片、底板：将放有返工件的焊接工装，放在已升温待用的恒温加热台上预热； 2.2.3预热3~5秒后，一只手用牙签头轻轻压住基片，轻轻推移到适当位置后，另一只手用金属镊子轻夹基片并滑出取下； 2.2.4 将取下的基片和底板用吸锡带去除多余的焊锡，在10倍显微镜下观察底板及基片表面、微电路应无明显破损、划痕； 2.2.5送专检检查合格，按正常焊接工艺进行生产。 3返工返修品处置 3.1返工产品经检验确认符合要求后，允许加入原来产品批次内，不需要额外标识； 3.2返修产品经检验确认符合要求后，不允许加入到原有批次内，需单独编号和标识； 3.3对返工返修时拆下的不满足生产工艺要求的零件，按相关规定进行处置封存。 4安全生产防护 4.1 在返工过程中，操作时不能用手直接接触产品，应戴防护指套； 4.2 在返工过程中，使用加热台时，应开启排气系统。