微电路制作检验规程

目的：检验切割后的微电路（厚膜和光刻）基片是否满足微电路基片设计图纸的技术要求。 工作环境：常温、常湿，洁净作业区。 使用设备清单： 表1 设备工装清单 序号; 设备工装名称; 型号; 备注. 1; 数显卡尺; KC-10. 2; 数显千分表; QFB-02. 3; 体式显微镜; SZM45. 4; 影像式精密测绘仪; SOV-2010. 5; 电阻测试仪; AT2511. 6; 数显推拉力计; (0～50)N. 1 微电路及基片外观检验 1.1 检查器具：体式显微镜。 1.2 抽样方案：外观全检。 1.3 检查方法：在10倍体式显微镜下检查。 1.4检验技术要求： 1.4.1微电路基片外观，要求基片无裂纹，表面平整无明显凹坑，表面无明显划痕、色差、色斑，边缘无明显崩边、缺角。 1.4.2微电路外观，要求图形完整，线条光滑、无毛边、弯曲、破损和重影，微电路是否有明显的缺陷，基片边缘微电路无拉尖、毛刺、翘边等不良现象。 2尺寸检验 2.1基片尺寸检测 2.1.1检验器具：数显卡尺。 2.1.2 抽样方案：按照GJB179A-96抽样方案：一般检查水平Ⅱ级 AQL=1.5进行抽检。 2.1.3检测方法： 用数显卡尺测量微电路基片的长、宽尺寸。 2.1.4检验技术要求 微电路基片的长、宽尺寸应满足微电路基片图纸中的尺寸及公差要求。 2.2 微电路膜厚检测 2.2.1 检测器具：电子数显千分表。 2.2.2 抽样方案：2件，允许不合格品数=0。 2.2.3 检测方法： 1）检测电路图形中间位置的膜厚； 2) 将经烧结的微电路基片放置在平面台上，轻轻提起电子数显千分表的探针，移动基片，使微带线的中间位置放置到测量探针下； 3) 按电子数显千分表归零按钮归零； 4) 将探针移动到没有电路的基片区域，读出数据并记录。将所测点厚度测量2次，取平均值。 2.2.4 检验技术要求： 微电路膜厚度满足(6～12)μm的要求。 3 微带线检验 3.1 检验器具：影像式精密测绘仪； 3.2 检验方式、方法： 1) 按照GJB179A-96抽样方案：一般检验水平：Ⅱ级 AQL=1.5进行抽检。 2) 在影像式精密测绘仪下观察：微带线边缘无弯曲、无明显的毛刺； 3) 采用影像式精密测绘仪中的工具，测量微电路设计图纸规定的关键控制点的微带线的尺寸。 3.3检验技术要求： 测量尺寸满足设计图纸的公差±10μm的要求。 4 电阻检验（无电阻此项忽略） 4.1 检验器具：AT2511电阻测试仪； 4.2 检验方式、方法： 1）对电阻值:按照GJB179A-96抽样方案：一般检验水平：Ⅱ级 AQL=1.5进行抽检； 2）将电阻测量仪开启，并将测量档位调整到测试所需的范围； 3）将电阻测量仪的两个测试笔端头轻触需测试的电阻端与接地端。 4.3 技术要求： 1）采用电阻测量仪检测每一个微电路的电阻，阻值满足规定要求。负载电阻除特殊要求，电阻应满足技术文件的要求； 2）如电阻高于要求值，可进行返烧至合格，返烧次数不能超过3次。 5 附着力检验 5.1 检测器具：(0～50)N数显推拉力计。 5.2抽样方案：任选一只做微电路附着力测试2处，允许不合格数=0。 5.3检测方法： 1) 将成膜基片放置在平整的台面上，用恒温烙铁温度（200±5）℃，将直径(0.3-0.5)mm细铜丝的一端垂直与微电路用Sn63Pb37焊锡线点焊在一起，要求焊锡饱满、光滑； 2）将点焊后的微电路基片常温下放置15min后进行附着力测试； 3）在数显推拉力计上读取焊点拉脱时的最大拉力值（单位:g），用拉力值/面积得出单位面积的附着力数值。 5.4附着力判定标准 附着力值检测要求：厚膜≥800g/mm2，薄膜≥850g/mm2，则判定为微电路符合产品技术要求。